ООО «ЛЕПНИНАПЛАСТ»

ИНН/КПП 5038110393/503801001

141280,  Московская обл.,  г. Ивантеевка, ул. Дзержинского,  д.1;

р/с 40702810300000065444  в ВТБ 24 (ПАО)

БИК 044525716 к/с 30101810100000000716

ПАСПОРТ

На декоративные изделия марки ЛЕПНИНАПЛАСТ

Общие требования

| № п/п | Наименование показателей | Фактические данные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Плотность | 25-27 кг/м³ |
| 2. | Температурный режим применения | От +90 до -80 °C |
| 3. | Агрессивные среды: Кислоты, концентрация до 80% Щелочь, концентрация до 80% | Устойчивы |
| 4. | Долговечность при применении На фасадах (стандартные условия) | Более 40 лет |
| 5. | Морозоустойчивость | Более 150 циклов |
| 6. | Покрытие готовых изделий | Эластичная шпатлевка PS-TechoPlaster (производство Турция) |
| 7. | Тип применяемых красок для финишной Покраски | Высококачественные акриловые, силиконовые краски для наружных работ |
| 8. | Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | 0,3 МПа |
| 9. | Водопоглощение за 24 часа, по объему, не более | 0,01% |
| 10. | Группа горючести | Г1 - слабогорючие |

Генеральный Директор

ООО «ЛЕПНИНАПЛАСТ»				__________________ Волок И.Г.